| 湖南正信检测技术股份有限公司 |
| --- |
| 检 测 报 告 |
| 湘ZX（检）（2019）第〔1152001〕号 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 委托单位： | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |
| 联系地址： | 株洲市天元区硬质合金园综合楼 |
| 邮政编码： | 412000 |
| 联系电话： | (0731)22117715 |
| 传 真： | (0731)22117715 |

报 告 编 制 说 明

1、本报告只能作为实现本次检测目的的依据。

2、样品为委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，检测报告仅对所检样品负分析或检测技术责任。

3、未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4、如对分析或检测结果有疑问，请向本公司市场部查询，来函来电请注明报告编号。如对结果有疑意要求复检复测，请在接到本报告后十五天内向本公司市场部提出申请，逾期不予受理。对于不可保存的样品，恕不受理复检复测申请。对于微生物项目，实验室不接受复检复测申请。

5、本报告涂改、增删无效、部分复制无效。

6、未经本实验室书面许可，本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。

7、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。

8、报告无编制、审核、签发人签字无效。

检测报告

一、检测概况

| 委托单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | / |
| 联系人 | / | 联系方式 | / |
| 样品类型 | 样品个数 | 样品状态 | 检测项目 |
| 土壤 | 40 | / | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钼、钡、锑、铍、钴、锡、铊、锌、钒、硫化物、氰化物、氟化物 |
| (采样 (送样 时间 | 2019年11月29日 |
| 检测周期 | 2019年11月29日-2019年12月21日 |

二、分析方法及仪器

表1 分析方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铬（六价） | 固体废物 六价铬的测定 碱消解火焰原子分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计AA-7003 | 2mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ系列 | 2mg/kg |
|  | 镉 |  |  | 0.07mg/kg |
|  | 铜 |  |  | 0.5mg/kg |
|  | 铅 |  |  | 2mg/kg |
|  | 钼 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-9530 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |  | 0.01mg/kg |
|  | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 680-2013 |  | 0.01mg/kg |
| 土壤 | 铍 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 766-2015 | 电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ系列 | 0.4mg/kg |
|  | 钒 |  |  | 0.6mg/kg |
|  | 钴 |  |  | 1.1mg/kg |
|  | 锌 |  |  | 3.2mg/kg |
|  | 钡 |  |  | 0.9mg/kg |
|  | 锡 | / | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | / |
|  | 铊 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 766-2015 | 电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ系列 | 0.6mg/kg |
|  | 硫化物 | 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017 | 气相分子吸收光谱仪GMA3386 | / |
|  | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015 | 可见分光光度计VIS-723N | 0.04mg/kg |
|  | 氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法HJ 873-2017 | 离子活度计PXSJ-216F | / |

- 检测结果

表2  样品信息

| 采样点位 | 样品标识 | 采样深度 |
| --- | --- | --- |
| 原料堆场北侧 | T191152-001 | 0-20cm |
|  | T191152-002 | 20-60cm |
| 污水处理站北侧 | T191152-003 | 0-20cm |
|  | T191152-004 | 20-60cm |
| 炼钢厂北侧 | T191152-005 | 0-20cm |
|  | T191152-006 | 20-60cm |
| 炼钢厂南侧 | T191152-007 | 0-20cm |
|  | T191152-008 | 20-60cm |
| 烧结车间北侧 | T191152-009 | 0-20cm |
|  | T191152-010 | 20-60cm |
| 炼铁车间东侧 | T191152-011 | 0-20cm |
|  | T191152-012 | 20-60cm |
| 废油暂存间北侧 | T191152-013 | 0-20cm |
|  | T191152-014 | 20-60cm |
| 喷煤房东侧 | T191152-015 | 0-20cm |
|  | T191152-016 | 20-60cm |
| l#高炉南侧 | T191152-017 | 0-20cm |
|  | T191152-018 | 20-60cm |
| 铁车间西侧 | T191152-019 | 0-20cm |
|  | T191152-020 | 20-60cm |
| 3#高炉东北侧 | T191152-021 | 0-20cm |
|  | T191152-022 | 20-60cm |
| 锅炉房东侧 | T191152-023 | 0-20cm |
|  | T191152-024 | 20-60cm |
| 水渣房南侧 | T191152-025 | 0-20cm |
|  | T191152-026 | 20-60cm |
| 炼铁1#生产线原料堆场下游 | T191152-027 | 0-20cm |
|  | T191152-028 | 20-60cm |
| 炼铁2#生产线原料堆场下游 | T191152-029 | 0-20cm |
|  | T191152-030 | 20-60cm |
| 炼钢车间南侧 | T191152-031 | 0-20cm |
|  | T191152-032 | 20-60cm |
| 污水处理站西侧 | T191152-033 | 0-20cm |
|  | T191152-034 | 20-60cm |
| 废油暂存间南侧 | T191152-035 | 0-20cm |
|  | T191152-036 | 20-60cm |
| 渣场西南侧下游 | T191152-037 | 0-20cm |
|  | T191152-038 | 20-60cm |
| 渣场南侧下游 | T191152-039 | 0-20cm |
|  | T191152-040 | 20-60cm |

表3  检测结果表

| 检测项目 | 采样深度 | 原料堆场北侧 | 污水处理站北侧 | 炼钢厂北侧 | 炼钢厂南侧 | 烧结车间北侧 | 炼铁车间东侧 | 废油暂存间北侧 | 喷煤房东侧 | l#高炉南侧 | 铁车间西侧 | 3#高炉东北侧 | 锅炉房东侧 | 水渣房南侧 | 炼铁1#生产线原料堆场下游 | 炼铁2#生产线原料堆场下游 | 炼钢车间南侧 | 污水处理站西侧 | 废油暂存间南侧 | 渣场西南侧下游 | 渣场南侧下游 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 0-20cm | 44 | 40 | 39 | 32 | 34 | 40 | 35 | 47 | 31 | 41 | 35 | 88 | 43 | 53 | 41 | 26 | 32 | 23 | 74 | 25 |
|  | 20-60cm | 42 | 36 | 39 | 34 | 42 | 46 | 72 | 49 | 28 | 41 | 35 | 72 | 44 | 64 | 46 | 30 | 33 | 18 | 41 | 28 |
| 铜 | 0-20cm | 32.6 | 34.7 | 36.2 | 39.4 | 27.8 | 30.7 | 26.7 | 24.4 | 56.4 | 38.0 | 26.0 | 21.5 | 26.1 | 23.9 | 30.4 | 20.6 | 29.7 | 44.4 | 26.3 | 36.6 |
|  | 20-60cm | 34.0 | 28.8 | 38.2 | 36.6 | 29.3 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 50.4 | 38.2 | 25.8 | 22.6 | 28.1 | 22.0 | 45.1 | 26.4 | 27.4 | 25.7 | 30.5 | 23.3 |
| 钼 | 0-20cm | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 1.9 | 0.9 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
|  | 20-60cm | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 2.0 | 0.9 | 4.5 | 5.2 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 1.6 |
| 镉 | 0-20cm | 0.29 | 0.34 | 0.46 | 0.56 | 0.36 | 0.33 | 0.52 | 0.44 | 0.65 | 0.94 | 0.31 | 0.88 | 0.55 | 0.66 | 1.55 | 0.16 | 0.21 | 1.23 | 0.30 | 0.77 |
|  | 20-60cm | 0.33 | 0.27 | 0.83 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.58 | 1.46 | 0.24 | 0.84 | 0.48 | 0.51 | 1.55 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.30 |
| 铅 | 0-20cm | 27 | 24 | 54 | 62 | 41 | 33 | 40 | 46 | 148 | 92 | 27 | 44 | 45 | 39 | 141 | 22 | 35 | 122 | 25 | 101 |
|  | 20-60cm | 32 | 26 | 85 | 65 | 44 | 32 | 40 | 46 | 132 | 102 | 25 | 43 | 39 | 29 | 136 | 25 | 32 | 51 | 29 | 47 |
| 铍 | 0-20cm | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.4 |
|  | 20-60cm | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| 钒 | 0-20cm | 126 | 110 | 125 | 149 | 127 | 117 | 115 | 122 | 174 | 126 | 105 | 174 | 171 | 152 | 130 | 76.3 | 121 | 114 | 97.5 | 73.1 |
|  | 20-60cm | 135 | 121 | 129 | 143 | 142 | 120 | 114 | 146 | 155 | 132 | 107 | 188 | 174 | 136 | 150 | 92.8 | 124 | 117 | 100 | 74.7 |
| 钴 | 0-20cm | 18.7 | 16.0 | 16.7 | 14.2 | 11.9 | 18.3 | 14.0 | 10.5 | 6.7 | 16.0 | 16.1 | 18.1 | 11.7 | 10.2 | 8.0 | 11.0 | 11.2 | 8.9 | 7.6 | 10.3 |
|  | 20-60cm | 17.2 | 13.5 | 15.6 | 14.9 | 11.5 | 22.7 | 14.3 | 6.8 | 5.9 | 16.1 | 17.5 | 18.7 | 12.1 | 6.9 | 9.4 | 12.6 | 11.2 | 5.5 | 7.2 | 9.6 |
| 锌 | 0-20cm | 118 | 106 | 191 | 197 | 264 | 156 | 186 | 91.8 | 352 | 340 | 110 | 193 | 200 | 152 | 976 | 80.6 | 138 | 358 | 96.1 | 294 |
|  | 20-60cm | 131 | 108 | 252 | 200 | 180 | 178 | 204 | 127 | 320 | 446 | 104 | 166 | 173 | 125 | 1070 | 96.6 | 141 | 130 | 91.1 | 172 |
| 钡 | 0-20cm | 325 | 371 | 333 | 328 | 294 | 319 | 396 | 253 | 134 | 245 | 361 | 232 | 198 | 193 | 171 | 330 | 301 | 224 | 79.9 | 198 |
|  | 20-60cm | 371 | 358 | 360 | 346 | 282 | 343 | 328 | 175 | 125 | 349 | 363 | 231 | 184 | 161 | 158 | 326 | 317 | 225 | 86.6 | 223 |
| 汞 | 0-20cm | 0.026 | 0.029 | 0.052 | 0.094 | 0.079 | 0.053 | 0.039 | 0.180 | 0.333 | 0.122 | 0.020 | 0.153 | 0.172 | 0.292 | 0.274 | 0.057 | 0.089 | 0.168 | 0.083 | 0.178 |
|  | 20-60cm | 0.039 | 0.041 | 0.070 | 0.092 | 0.126 | 0.045 | 0.029 | 0.238 | 0.828 | 0.113 | 0.018 | 0.184 | 0.172 | 0.230 | 0.295 | 0.066 | 0.100 | 0.113 | 0.080 | 0.102 |
| 砷 | 0-20cm | 13.0 | 10.3 | 16.4 | 22.1 | 13.3 | 13.6 | 10.5 | 16.0 | 45.3 | 21.4 | 11.8 | 31.1 | 23.1 | 28.3 | 29.7 | 14.2 | 11.1 | 22.6 | 26.7 | 26.2 |
|  | 20-60cm | 15.5 | 12.4 | 19.4 | 21.0 | 16.7 | 12.9 | 10.2 | 19.4 | 25.4 | 30.1 | 10.9 | 31.8 | 27.7 | 20.8 | 24.5 | 16.0 | 13.4 | 14.6 | 23.0 | 13.6 |
| 锑 | 0-20cm | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 7.4 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
|  | 20-60cm | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5 |
| 氟化物 | 0-20cm | 798 | 609 | 765 | 612 | 775 | 724 | 666 | 586 | 686 | 630 | 656 | 633 | 609 | 592 | 528 | 662 | 621 | 711 | 654 | 568 |
|  | 20-60cm | 621 | 646 | 776 | 791 | 703 | 761 | 538 | 533 | 580 | 765 | 815 | 600 | 657 | 658 | 591 | 587 | 527 | 685 | 692 | 608 |
| 硫化物 | 0-20cm | 0.37 | 2.78 | 51.3 | 0.07 | 2.39 | 16.6 | 404 | 1.90 | 126 | 42.7 | 2.00 | 3.94 | 9.36 | 10.2 | 21.7 | 3.34 | 0.39 | 3.50 | 0.07 | 1.83 |
|  | 20-60cm | 1.15 | 11.0 | 19.1 | 86.0 | 3.45 | 8.40 | 213 | 9.09 | 34.2 | 43.0 | 2.13 | 7.47 | 8.33 | 9.18 | 30.7 | 5.99 | 0.58 | 0.49 | 0.10 | 0.75 |
| 氰化物 | 0-20cm | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
|  | 20-60cm | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.66 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 锡 | 0-20cm | 3.98 | 3.99 | 7.66 | 9.64 | 8.71 | 4.63 | 6.16 | 5.33 | 18.4 | 18.2 | 0.49 | 6.08 | 6.15 | 3.91 | 26.8 | 5.89 | 5.61 | 22.1 | 3.30 | 17.1 |
|  | 20-60cm | 5.45 | 3.88 | 10.5 | 9.57 | 6.40 | 4.54 | 6.29 | 5.25 | 13.8 | 22.2 | 4.01 | 4.52 | 6.36 | 4.35 | 25.4 | 8.46 | 5.31 | 10.5 | 2.80 | 8.26 |
| 铊 | 0-20cm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | <0.6 | 0.9 | 1.0 | <0.6 | 0.8 |
|  | 20-60cm | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | <0.6 | 0.7 |
| 六价铬 | 0-20cm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
|  | 20-60cm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |

******报告结束******

编制：               审核：              签发：

湖南正信检测技术股份有限公司

2019 年12月22 日